## Slide 1
水蒸気バリア膜
測定波長 ： 633ｎｍ
測定方法：Mocon法（40℃×90%）
膜 種 | 膜 厚 | 水蒸気透過率（g／m２／d）
SiN | 100nm （1000nm） | 10-3ｇ以下 （10-5 g以下）
SiON | 100nm （1000nm） | 10-3ｇ以下 （10-5ｇ以下）
SiO2 | 100nm （1000nm） | 10-1ｇ以下 （10-2ｇ以下）
ガスバリア特性
光学特性
膜 種 | 屈折率 | 消衰係数
SiN | 2.0 | 0.0001
SiON | 1.758 | 0.0000
SiO2 | 1.45 | 0.0000
応力＆成膜、エッチングレート
膜 種 | 屈折率 | Stress | 成膜レート | ｴｯﾁﾝｸﾞ（BHF:5%)
SiN | ～2.1 | ～－500MPa | ～50nm／min | 6nm／min
SiON | 1.6～1.80 | ～－200MPa | ～300nm／min | 30nm／min
SiO2 | 1.46～ | ～－100MPa | ～300nm／min | 30nm／min